# Сотовый поликарбонат (СПК)

О материале

Изначально листовой материал необычного сечения (многоперегородчатый) был разработан для устойчивых к градобитию и снеговым нагрузкам кровельных конструкций - прочных, прозрачных и одновременно с этим легких. Сотовые листы (порой именуемые структурированные или ячеистые) - это наиболее распространенный вид поликарбоната в строительной индустрии на сегодняшний день. Структурированные поликарбонатные листы производят методом экструзии, при этом происходит плавление гранул и выдавливание полученной массы через особое устройство, форма которого определяет строение и конструкцию листа. Свое название сотовый поликарбонат получил из-за своей внутренней структуры. Такие панели имеют два или три слоя, соединенных между собой большим количеством ребер жесткости. Сочетание свойств поликарбоната как материала с удачным строением плит приводит к уникальным свойствам, которыми в полном объёме не обладает, пожалуй, ни один из других пластиков, применяемых в строительстве. Наличие ребер жесткости в двух- и трехслойных панелях способствует удержанию внутри них воздуха, являющегося прекрасным теплоизолятором. Благодаря высокой вязкости, поликарбонат можно изгибать в холодном состоянии, руководствуясь такими показателями, как минимально возможный радиус изгиба при требуемой толщине материала. Уникальные свойства сотового поликарбоната дали возможность выйти за рамки общепринятой области применения.

На сегодняшний день сотовый поликарбонат может служить не только для кровельного и вертикального остекления зданий, парников, зимних садов и витрин, но и для изготовления различного рода защитных и декоративных перегородок, а также различных элементов с внутренней подсветкой. Разнообразие декораций интерьеров может быть обеспечено не только фантазией дизайнера, но и правильно подобранным цветом материала.

Свойства сотового поликарбоната

О преимуществах поликарбоната как прозрачного строительного материала можно говорить очень много, однако специалисты выделяют несколько групп характеристик сотовых листов, которые и определяют в конечном счете его уникальные свойства:

- Высокая ударная прочность. Поликарбонат, являясь вязким полимером, в двести раз прочнее стекла и в восемь раз прочнее акрила. Испытания, проведенные Швейцарским институтом испытаний и исследований, показали, что только при скорости минимум 69 м/с, были отмечены повреждения поверхности (вмятины). Исследование проводилось с помощью запуска полиамидного шарика диаметром 4 см под углом 90° к поверхности. Вышеуказанная скорость летящего объекта вызывает частичное нарушение целостности поверхности в самом «слабом» месте сотового листа - узле. Поэтому панели, не разбиваются, не дают трещин, а, следовательно, острых осколков при ударе. Таким образом, панели из поликарбоната представляют собой безопасное остекление и устойчивы к ударам града и проявлениям вандализма.

- Широкий диапазон рабочих температур. Панели пригодны к применению в диапазоне температур от -40 до +120 °С, что позволяет использовать их практически в любой точке земного шара. При этом модуль упругости поликарбоната при повышенной температуре практически не снижается вплоть до +100 °С, чего нельзя сказать о других прозрачных полимерах. Температура перехода к хрупкому состоянию для поликарбоната очень низка и составляет -110 °С.

- Высокая светопроницаемость. Для прозрачных сотовых листов этот показатель колеблется в зависимости от толщины в диапазоне 83-90% пропускания солнечного света. Для цветных листов этот показатель несколько ниже, что дает возможность использовать цветной поликарбонат, когда необходимо затенение перекрываемой площади.

- Хорошее светорассеивание. Свет, который пропускает стекло или другие однослойные прозрачные материалы практически не рассеивается. Поэтому солнечные лучи падают на поверхность стен или пола, не меняя своего направления. В результате освещение получается резким и дает четкие тени на освещаемой площади. У листов сотового поликарбоната, благодаря его структуре, рассеивание света значительно выше. Солнечные лучи преломляются через ребра жесткости и две плоскости листа и выходят из панели в разных направлениях. Таким образом, количество пропущенного света практически не изменяется, но лучи солнца равномерно распределяются по освещаемым поверхностям, что имеет значение для зимних садов, теплиц, выставочных залов и пр.

- Гибкость в холодном состоянии. Сотовый поликарбонат можно успешно сгибать без нагревания и укладывать по изогнутым опорным конструкциям при помощи крепежей или специальных профилей. Таким образом, можно реализовывать различные проекты остекления с использованием арочных форм: навесов, куполов, сводов. При этом необходимо следить, чтобы радиус конструкции был не менее чем допустимый радиус изгибы для данного типа листов (см. техническую информацию).

- Простота обработки и монтажа. Листы легко режутся и сверлятся при помощи ручных или электроинструментов: пил, дрелей, лобзиков. При этом поликарбонат, будучи вязким материалом, не дает трещин или сколов при обработке. Порезку листов небольшой толщины можно производить даже острым раскроечным ножом.

- Долговечность. В результате проведенных ускоренных погодных испытаний сотовые поликарбонатные листы выдержали 25 условных лет эксплуатации без существенного изменения прозрачности и прочностных характеристик. Эти свойства позволяют давать гарантию наружного применения поликарбонатных листов сроком 10-15 лет правильной эксплуатации при соблюдении всех требований по монтажу поликарбонатных листов.

- Чрезвычайная легкость. Сотовый поликарбонат в 12 раз легче стекла и в 6 раз легче оргстекла аналогичной толщины. Малый удельный вес материала дает значительную экономию средств при транспортировке, обработке и монтаже листов. Также малый вес листов снижает затраты на стоимость опорных конструкций и использование подъемных механизмов.

- Огнестойкость. Это свойство поликарбоната является очень важным как для проектировщиков и строителей, так и для конечных заказчиков. Поликарбонат не воспламенятся в открытом огне, не способствует его распространению, при температурном разрушении не представляет опасности для жизни. Как показали испытания в моделированном пожаре, поликарбонат при воздействии пламени плавится с образованием не горящих паутинообразных волокон, которые не падают (из-за малого веса), а свисают с краев образующегося при плавлении отверстия. Эти нити-волокна не представляют угрозы, так как успевают остыть и, не воспламенятся даже при непосредственном контакте с пламенем, исключают горизонтальное распространение огня. Вследствие образования отверстия, являющегося результатом плавления поликарбоната, снижается риск удушения и отравления, так как дым отводится, а не накапливается. При температурном разрушении поликарбонат не выделяет специфических вредных для жизни веществ.

- Низкая теплопроводность. Двух- и трехслойные панели благодаря своей структуре обладают значительными преимуществами по сравнению с другими материалами для остекления. Благодаря воздушной прослойке внутри поликарбоната существует температурный мостик между внешней и внутренней стенкой листа. Даже при отрицательной температуре на улице, температура внутренней поверхности сотовой плиты будет оставаться значительно выше нуля. Соответственно не происходит проникновение холода внутрь помещения.

- Звукоизоляция. Показатели звукоизоляции материала в значительной степени предопределены жесткостью материала, его массой и геометрией сечения. Поликарбонатные сотовые листы дают значительное звукопоглощение по сравнению с однослойными материалами за счет гашения звуковой волны, которая переходит из одной среды в другую. Это позволяет успешно использовать поликарбонат в качестве шумопоглощающих экранов.

- Экономичность. Не следует упускать из виду и эту характеристику, которая непосредственно вытекает из всех вышеуказанных свойств поликарбоната. Следует отметить что при подсчете затрат на монтаж поликарбоната, расхода энергии на обогрев помещений, затрат на эксплуатацию и восстановительный ремонт конструкций, а также срока службы поликарбонатных изделий, в конечном счете расходы на поликарбонатные покрытия в долгосрочном периоде дают значительную экономию средств.

Сферы применения листов из сотового поликарбоната:

- Промышленное и транспортное строительство

- Светопрозрачные кровли

- Арочные перекрытия

- Зенитные световые фонари

- Козырьки над входом, окнами

- Покрытия бассейнов, спортивных сооружений

- Вертикальное остекление (фасады)

- Навесы над АЗС, РЖД платформами

- Остекление пешеходных переходов

- Шумовые экраны

- Перекрытия над автостоянками

- Остекление вокзалов, остановок транспорта

- Сельское и домашнее хозяйство

- Теплицы,

- Оранжереи

- Зимние сады

- Ремонт, интерьер

- Офисные перегородки, прямые и радиусные

- Стены и витражи

- Перегородки в ванной и душе

- Заменитель стекла в окнах, дверях

- Подвесные светорассеивающие потолки

- Легкие и долговечные фризы

- Ограждения, внутренние и шумозащитные перегородки

- Декоративные элементы интерьера

- Реклама и дизайн

- Выставочные стенды, павильоны, витрины.

- Наружная световая реклама.

- Объемные и плоские рекламные носители.

Ассортимент сотового поликарбоната

Стандартная ширина панелей – 2100мм, стандартная длина – 6000мм, 12000мм. Основные цвета: прозрачный, молочный, опал, бронза, бирюза, синий.
В процессе своего развития, производители поликарбонатных листов выработали ряд стандартов, в том числе на толщину листов (4, 6, 8, 10, 16, 25, 32мм). Говоря о толщине панелей, необходимо заметить, что панели толщиной 4мм не являются конструкционными материалами и не предназначены для использования в наружных конструкциях, особенно в регионах с высокими снеговыми либо ветровыми нагрузками. Основная область применения подобных панелей - рекламные щиты, световые короба, а также различного рода вывески и надписи, также из них изготавливаются арочные конструкции с малыми радиусами изгиба. Для использования в архитектурных целях рекомендуются материалы от 6 до 10 мм, а там, где необходима особо высокая теплоизоляция – 16 мм и более.

Гарантии при наружном применении поликарбонатных листов

При соблюдении условий монтажа и грамотной эксплуатации листов производитель дает гарантию не менее 10 лет наружного применения поликарбоната. В результате проведенных ускоренных погодных испытаний поликарбонатных листов установлено, что образцы материалов выдержали 25 условных лет эксплуатации практически без снижения прочностных характеристик и изменения цвета. Поликарбонатные листы выпускаются в соответствии с нормативно-технической документацией, проходят обязательный контроль согласно действующей на заводе-изготовителе системе качества.

Сертификаты

Поликарбонатные листы прошли все необходимые для применении в строительстве процедуры сертификации. На поликарбонат, предлагаемый нашей компанией существуют Протокол пожарных испытаний и Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, которые мы можем предоставить нашим клиентам.