Монтаж листов сотового поликарбоната.

Кровля двускатного типа.

Минимальный уклон: 11%.

| Нагрузка, кг/м2 | Расстояние между стропилами W, мм | Толщина листа, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 8 | 10 | 16 TW | 16 K | 25 К | 32 К |
| 50 кг/м2 | 700 980 1050 1200 | 2500 1500 1500 - | 3000 2000 2000 - | 4500 2500 2500 - | > 6000 5000 4000 4000 | > 6000 > 6000 6000 5000 | > 6000 > 6000 > 6000 > 6000 | > 6000 > 6000 > 6000 > 6000 |
| 75 кг/м2 | 700 980 1050 1200 | 1800 1500 1500 - | 2500 1700 1700 - | 4000 2000 2000 - | > 6000 4000 3500 2500 | > 6000 5500 5200 4500 | > 6000 > 6000 > 6000 5200 | > 6000 > 6000 > 6000 5600 |
| 90 кг/м2 | 700 980 1050 1200 | 1500 1000 1000 - | 3000 1200 1200 - | 4000 1500 1500 - | > 6000 3000 2500 2000 | > 6000 4700 4100 3700 | > 6000 6000 5300 4400 | > 6000 > 6000 5600 4700 |
| 125 кг/м2 | 700 980 1050 1200 | 1500 1000 1000 - | 2000 1200 1200 - | 2500 1500 1500 - | 6000 2000 2000 1500 | > 6000 3200 3200 2500 | > 6000 5100 4700 3800 | > 6000 5500 5000 4100 |
| 150 кг/м2 | 700 980 1050 1200 | 1500 1000 1000 - | 1800 1300 1300 - | 2000 1600 1400 1000 | 6000 2000 2000 1500 | 6000 3000 3000 2000 | 6000 4500 4500 3000 | 6000 5000 5000 4000 |
| 175 кг/м2 | 700 980 1050 1200 | 1000 - - - | 1500 1100 1100 - | 1800 1400 1300 - | 5000 1800 1800 1300 | 6000 2500 2500 1800 | 6000 3500 3500 2500 | 6000 4000 4000 3000 |
| 200 кг/м2 | 700 980 1050 1200 | - - - - | - - - - | 1500 1200 1000 - | 5000 2000 2000 1600 | 5000 2000 2000 1600 | 6000 3000 3000 2000 | 6000 3500 3500 2500 |

Пример: Лист сотового поликарбоната толщиной 10 мм. Удельная нагрузка 150 кг/м2, межстропильное расстояние W=1050мм. Следовательно, из таблицы, рекомендуемое значение расстояния между опорами L=1400 мм.

Монтаж листов сотового поликарбоната.

Светопрозрачное перекрытие – арочный свод.

| Толщина листа, мм | 6 мм | R, мм нагрузка | 900 Rmin | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 кг/м2 75 кг/м2 90 кг/м2 120кг/м2 | 1500 1300 1200 1050 | 1400 1200 1100 1050 | 1400 1100 1050 900 | 1300 1100 1050 800 | 1200 1050 900 700 | 1200 900 700 500 | 800 500 - - | 800 500 - - |
|  | 8 мм | R, мм нагрузка | 1200 Rmin | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
|  |  | 60 кг/м2 75 кг/м2 90 кг/м2 120кг/м2 | 2000 1800 1700 1100 | 2000 1500 1500 1050 | 1800 1400 1200 1050 | 1700 1200 1100 900 | 1400 1200 1050 600 | 1100 1050 800 500 | 800 600 - - | 600 500 - - |
|  | 10 мм | R, мм нагрузка | 1500 Rmin | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2700 | 3000 |
|  |  | 60 кг/м2 75 кг/м2 90 кг/м2 120кг/м2 | 2000 2000 2000 1300 | 2000 1800 1700 1200 | 1800 1600 1500 1200 | 1500 1400 1400 1050 | 1400 1300 1200 900 | 1300 1050 900 700 | 1050 900 700 600 | 800 700 500 500 |
|  | 16 мм TW | R, мм нагрузка | 2800 Rmin | 2900 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
|  |  | 60 кг/м2 75 кг/м2 90 кг/м2 120кг/м2 | 2000 1600 1400 1100 | 2000 1500 1200 1050 | 1800 1400 1200 900 | 1600 1200 1050 800 | 1400 1100 900 700 | 1300 1050 800 700 | 1200 900 700 600 | 1050 800 700 500 |

На складе “ВеМаТек-Норд” имеется система алюминиевых профилей для монтажа плит сотового поликарбоната в плоской кровле и для остекления вертикальных площадей.

| 1. Нижний алюминиевый профиль | 2. Верхний алюминиевый профиль |
| --- | --- |
| 3. Несущий алюминиевый профиль | 4. Боковой (конечный) алюминиевый профиль |
| 5. Верхний алюминиевый профиль – с пружинной зажимной фиксацией |
| 6. Элемент опорной конструкции | 7. Влагоизолирующее резиновое уплотнение |

За дополнительной информацией обращайтесь в ЗАО “ВеМаТек-Норд” по адресу:

С.-Петербург, пр. Коломяжский, д.33. Телефон: (812) 380-85-55, (901) 307-40-40 Факс: (812) 380-85-54.

# Text boxes

Данная таблица поможет Вам определить

расстояние между стропилами (W, мм), исходя из действующей нагрузки, радиуса изгибания (R, мм) и толщины листа (мм).

Длина листа или расстояние между двумя опорами (L, мм) для листов различной ширины (W, мм) и нагрузки (кг/м2).

Область применения: остекление промышленных и спортивных сооружений, торговых комплексов; перекрытия, кровли, оранжереи, зимние сады, теплицы, навесы, хозяйственные постройки, и др.

Данная таблица поможет Вам определить размеры плит сотового поликарбоната и необходимость установки промежуточных опор в зависимости от действующих нагрузок.

W

L

W

R