# Технические свойства поликарбоната

| Параметр | Значение | Ед.измерения | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| Механические свойства |
| Предел прочности на сжатие | >60 | Н/мм2 | DIN 53455 |
| Предел прочности на разрыв | >70 | Н/мм2 | DIN 53455 |
| Изменение длины при сжатии | 6 | % | DIN 53455 |
| Изменение длины при растяжении | >100 | % | DIN 53455 |
| Модуль гибкости, E | 2 300 | Н/мм2 | DIN 53457 |
| Ударная прочность | +230 | кДж/мм2 | DIN 53453 |
| Ударная прочность | -400 | кДж/мм2 | DIN 53453 |
| Упругость, | 35 | кДж/мм2 | DIN 53453 |
| Твердость по Бриннелю, H30 | 110 | Н/мм2 | DIN 53456 |
| Физические свойства |
| Плотность | 1.2 | г/см3 | DIN 53479 |
| Коэффициент преломления | 1.58 | n0 | DIN 53491 |
| Поглощение влаги | 0.2 | % | DIN 53495 |
| Паропропускание (толщина 0.1 мм) | 15 | г/м2 | DIN 53122 |
| Термические свойства |
| Линейное терморасширение | 6.5·10-5 | 1/°C | DIN 53752 |
| Коэффициент теплопроводности | 0.21 | 1/°C | DIN 52612 |
| Температура размягчения VICAT | 145-150 | °C | DIN 53460 |

# Сравнение с другими материалами

Поликарбонат по сравнению с другими материалами, применяемыми для остекленения, обладает более расширенными характеристиками.

| Параметр | Поликарбонат | РММА | ПВХ | Стекло | Ед.измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность | 1.2 | 1.18 | 1.35 | 2.5 | г/см3 |
| Упругость | 30 | 2 | 4 | - | кДж/м2 |
| Модуль упругости | 2 300 | 3 300 | 3 200 | 70 000 | Н/мм2 |
| Линейное термическое расширение | 6.5·10-5 | 7.0·10-5 | 7.5·10-5 | 0.8·10-5 | 1/°C |
| Теплопроводность | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.8 | Вт/м °C |
| Пропускание ультрафиолета | 4% | 40% | - | 80% | % |
| Горючесть | слабогорючий | воспламеняющийся | воспламеняющийся | негорючий | - |
| Сопротивление старению | хорошее | слабое | слабое | отличное | - |

# Ассортимент продукции

Лист однослойный (двухстеночный) толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм.

Стандартные размеры листа 2,1·6 м (12,6 м2) и 2,1·12 м (25,2 м2).

Структурные листы изготавливаются методом экструзии из гранулированного поликарбоната ведущих мировых производителей.

Листы представляют собой светопрозрачные, ударопрочные и энергосберегающие изделия, предназначенные для светопрозрачных ограждающих конструкций зданий (стены, кровли, перегородки, навесы) и сооружений различного назначения.

# Свойства поликарбонатных листов

| Толщина листа, мм | Цвет | Светопропускание | Вес, кг/м2 | Теплопр-сть, Вт/м2 °C | Ударная стойкость, J | Мин.радиус изгиба, мм | Размер листа, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 мм | прозрачный | 82% | 0.8 | 3.6 | 2.0 | 700 | 2.1·6 |
|  | опал | 62% |  |  |  |  |  |
|  | бронза | 42% |  |  |  |  |  |
| 6 мм | прозрачный | 82% | 1.3 | 3.5 | 2.1 | 1 050 | 2.1·6 |
|  | опал | 58% |  |  |  |  |  |
|  | бронза | 35% |  |  |  |  |  |
| 8 мм | прозрачный | 82% | 1.5 | 3.3 | 2.2 | 1 400 | 2.1·6 |
|  | опал | 54% |  |  |  |  |  |
|  | бронза | 35% |  |  |  |  |  |
| 10 мм | прозрачный | 80% | 1.7 | 3.0 | 2.5 | 1 750 | 2.1·6 |
|  | опал | 48% |  |  |  |  |  |
|  | бронза | 35% |  |  |  |  |  |

# Цветовые оттенки

| Прозрачный | Опал | Бронза | Зеленый | Синий |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Возможно изготовление индивидуального цвета по заказу клиента.

Светопропускание

Солнечный свет, достигающий поверхности земли, имеет длину волны в диапазоне 295-2140 нм. Этот оптический диапазон подразделяется на следующие зоны:

УФ-В Средняя ультрафиолетовая зона 280-315 нм
УФ-А Ближняя ультрафиолетовая зона 315-380 нм
Зона видимого света 380-780 нм
Ближняя инфракрасная зона 780-1400 нм
Средняя инфракрасная зона 1400-3000 нм

На представленной ниже диаграмме, показано, что панели  обладают наивысшей прозрачностью для видимого света.

# Термические свойства

Структура поликарбонатных листов дает значительные преимущества там, где важна теплоизоляция. Пустотелая форма обеспечивает более высокие теплоизоляционные характеристики при меньших потерях тепла, чем у сплошных материалов для остекления. Теплопотери характеризуются коэффициентом теплопроводности - это количество тепла, проходящего через 1 м2 материала остеклённой зоны за 1 час при изменении температуры на 1°C.

| Толщина листа, мм | Вес, кг/м2 | Теплопроводность, Вт/м2 °C |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0.8 | 3.6 |
| 6 | 1.3 | 3.5 |
| 8 | 1.5 | 3.3 |
| 10 | 1.7 | 3.0 |

Изоляционные свойства листов  будут также способствовать меньшему проникновению холода внутрь здания. Чем меньше коэффициент теплопроводности, тем более высокая температура сохраняется на внутренней поверхности листа в зимнее время. Ниже приводится пример температурного процесса через поликарбонатный лист толщиной 6мм, при наружной температуре -10°С и температуре воздуха внутри помещения +20°С.

Если сравнивать с одинарным стеклом, то внутренняя поверхность стекла при тех же условиях будет иметь температуру, гораздо ниже нуля, что будет влиять на общую температуру в помещении и будет создавать дискомфорт вблизи окон.

# Конденсация

При перепадах температуры воздуха, на поверхности и в каналах поликарбонатных листов может конденсироваться влага. Это связано с тем, что атмосферная влага вновь превращается в воду, соприкасаясь с поверхностью и стенками листа при температуре ниже "точки росы". Ниже приведен график прогнозирования конденсации, показывающий соотношение между внутренней и внешней температурой, относительной влажностью и коэффициентом теплопроводности. Из графика видно, что на материале с высоким коэффициентом теплопроводности конденсат выпадет при низкой влажности.

Пример: при внутренней температуре 20°С и внешней температуре -10°С конденсат выпадет на стекле с коэффициентом теплопроводности 5,8 при влажности 28%, на панели 6 мм - с коэффициентом теплопроводности 3,5 при влажности 45%.

# Звукоизоляция

Звукоизоляционные характеристики материала зависят от его жесткости, массы и структуры. Звукоизоляционые показатели листов  находятся в диапазоне от 100 до 3150 Гц. Ниже приведена таблица, показывающая снижение уровня шума в зависимости от толщины панели.

| Толщина листа, мм | Вес, кг/м2 | Снижение уровня шума, Дб |
| --- | --- | --- |
| 6 | 1.3 | 18 |
| 8 | 1.5 | 18 |
| 10 | 1.7 | 19 |

# Противоударная прочность

Листы  обладают высокими противоударными качествами в диапазоне температур от -45°С до 75°С, причем после длительного воздействия атмосферных условий. Испытание листов  на ударные воздействия основывается на принципе удара "падающим дротиком" Гарднера. Опыт проводится следующим образом: образец кладут на отверстие диаметром 25,4 мм в металлической форме, укреплённой на опорной плите. "Дротик" с круглым концом, диаметром 12,7 мм, располагается над образцом. "Дротик" массой 4,0 кг поднимают на желаемую высоту в калиброванной трубке длиной 1,0 м и отпускают. Максимальная приложенная энергия удара J=Mgh. Считается, что образец прошел испытание, если вокруг места, по которому наносились удары, нет видимых поверхностных трещин.

| Испытываемый материал | Энергия удара, J |
| --- | --- |
| Стекло, 4 мм | 2 |
| Закаленное стекло, 6 мм | 10 |
| Оргстекло, 4 мм | 12 |
| Лист , 10 мм | 160 |
| Монолитный поликарбонат, 2 мм | 200 |

# Устойчивость к граду

При остеклении крыш, поликарбонатные листы  подвергаются воздействию экстремальных погодных условий: ветру, граду, снегопаду и обледенению. Материал при таких условиях практически не разрушается и способен выдержать последующее изменение температуры без продольного изгиба или излома. Панели испытываются методом "моделирования града". Испытываемый образец зажимается в металлическую раму размером 2.1·4 м и его поверхность обстреливается из пневматического пистолета полиамидными шариками различного диаметра. В ходе испытаний диаметр и скорость шариков изменяются. Ниже в таблице приводятся результаты серии испытаний для трех материалов. Указанные в ней значения относятся к той скорости и диаметру шариков, удары от которых материал не выдерживает.

| Испытываемый материал | Диаметр шариков |
| --- | --- |
|  | 10 мм | 20 мм | 30 мм |
| Многослойные акриловые листы, 16 мм | 16·20 м/c | 7·14 м/c | 4·10 м/c |
| Листовое силикатное стекло, 4 мм | 30 м/c | 10 м/c | 8 м/c |
| Лист , 10 мм | >50 м/c | 44 м/c | 28 м/c |
| Скорость градин | 14 м/c | 21 м/c | 25 м/c |

При данных значениях градин образцы стекла и акрила подверглись разрушению, в то время как на панелях  появилась зона пластичной деформации, т. е. мелкие вмятины.

# Пожаро-технические показатели

По пожаро-техническим показателям листы  соответствуют следующим требованиям.

| Наименование показателей | Характеристика |
| --- | --- |
| Группа горючести | Г1 (слабогорючий) |
| Группа воспламеняемости | В2 (трудновоспламеняемый) |
| Группа дымообразующей способности | Д3 (с высокой дымообразующей способностью) |
| Группа распространения пламени по поверхности | РП1 (не распространяющий) |
| Группа токсичности продуктов горения | Т3 (высокоопасный) |

При использовании листов  в строительных конструкциях необходимо соблюдать те строительные нормы и правила, которые касаются применения материалов вышеуказанной степени возгораемости. Поликарбонат не только не воспламеняется в открытом огне, а следовательно, не способствует его распространению, но и при температурном разрушении не представляет опасности для жизни. Как показали испытания в моделированном пожаре, поликарбонат при воздействии пламени плавится с образованием не горящих паутиноподобных волокон, которые не падают (из-за малого веса), а свисают с краев образующегося при плавлении отверстия. Эти нити-волокна не представляют угрозы, так как успевают остыть и, не воспламеняясь даже при непосредственном контакте с пламенем, исключает горизонтальное распространение огня. Вследствие образовния отверстия, являющeгося результатом расплавления поликарбоната,также снижается риск удушения и отравления, так как дым отводится, а не накапливается.

# Температурная стойкость

Поликарбонатные листы  в силу уникальных свойств поликарбоната имеют большой диапазон рабочих температур. Светопрозрачные ограждающие конструкции, изготовленные с применением листов  могут применятся в районах с сильным солнечным излучением. Учитывая факт, что поликарбонат имеет свойство аккумулировать солнечную энергию, опытные замеры показали, что температура на поверхности листа может достигать 90° С, в то время как температура размягчения VICAT и температура прогиба под нагрузкой 145° С. Минимальная температура непрерывного применения -40°С, хотя температура, при которой поликарбонат становится хрупким, составляет -110° С, что позволяет применять его и при более низких температурах.

# Ультрафиолетовая стойкость

Поликарбонат по своей природе не устойчив к воздействию ультрафиолетовых (УФ) лучей. Материал, не имеющий специальной защиты (УФ-стабилизаторов в своем составе или защитного слоя на поверхности) в течениe нескольких лет станет не пригодным для дальнейшей эксплуатации. Разрушительное действие солнечных лучей особенно будет заметно на прозрачном и молочном материале. Пожелтение и помутнение приведут к значительному снижению светопроницаемости и потере внешнего вида. Такие, не имеющие защиты панели, пригодны только для использования внутри помещений. Учитывая эти физико-химические особенности поликарбоната, большинство производителей выпускают панели с защитой от ультрафиолетового излучения в виде нанесённого соэкструзией одностороннего или двустороннего лакового стабилизирующего покрытия, которое дает возможность использовать поликарбонат на открытом воздухе в течение длительного времени без изменений свойств и необходимых качеств.

При установке этих панелей необходимо следовать правилу - под воздействие солнечных лучей, панели устанавливаются только той стороной, на которую нанесена защита. Следует учесть, что покрытие абсолютно бесцветно и прозрачно, и определить визуально его наличие на той или иной стороне невозможно. Для удобства определения стороны с нанесённым защитным слоем, производителем наносится маркировка на защитную полиэтиленовую пленку.

# Термическое расширение

Поликарбонат имеет высокий коэффициент термического расширения по сравнению с другими материалами, применяемыми в строительной промышленности для остекления.

α = 0.65 мм/м °С [6.5·10-5 1/°С]

Поэтому при монтаже необходимо оставить допуск на свободное расширение по длине и ширине панели во избежание её искривления и образования внутреннего напряжения.Термическое расширение по длине и ширине может быть вычесленно по формуле

ΔL = α·L·ΔT

где:
ΔL - изменение длины листа в милиметрах;
α - коэффициент линейного теплового расширения;
L - длина листа;
ΔT - изменение температуры.

Чтобы избежать деформации панели из-за теплового сжатия/расширения, необходимо правильно расчитать её размеры для монтажа.

ПРИМЕР: расчитаем максимальное изменение размеров листа по длине и ширине. При ширине 2 100 мм и длине 6 000 мм и перепаде температуры от -20° С до +60° С результаты теплового расширения следующие:
ΔT = 60 - (-20) = 80 
Увеличение размера листа по ширине ΔL = 0.065·2.1·80 = 10.9 мм 
Увеличение размера листа по длине ΔL = 0.065·6.0·80 = 31.2 мм

В целом термическое расширение составляет около 3 мм на линейный метр при изменении температуры более чем на 40°C.

# Уменьшение размеров при прогибе

При плоском остеклении без промежуточных подстропильных конструкций листы  прогибаются под нагрузкой. Поэтому необходимо знать, насколько уменьшатся размеры панели при прогибе, возникшем в процессе эксплуатации (от снеговых, ветровых нагрузок) при существующем шаге основных несущих конструкций, для того, чтобы предотвратить выскакивание панели из закрепления. С помощью графика можно определить величину уменьшения панели. На пересечении значений прогиба и соответствующего значения ширины, получим величину уменьшения размеров панели (С).

# Химическая стойкость

Поликарбонатные листы  устойчивы к большинству химикатов, но все же при попадании их на поверность листов, происходит своего рода "коррозия". Эта "коррозия" отличается от электролитического процесса на поверхности металла, хотя в обоих случаях поверхность подвергается разрушению. В местах, где поверхность поликарбонатных листов подверглась химическому воздействию, могут образовываться микротрещины, изменение цветовой гаммы, помутнение и т. п. Образовавшиеся микротрещины (видимые только под микроскопом) могут способствовать образованию более глубоких трещин в местах крепления или изгиба листов (т.е в местах где происходит напряжение волокон поликарбоната).

Поликарбонатные листы  следует оберегать от попадания агрессивных химикатов таких, как ацетон, кетон, различные эфиры, чистящие средства ароматизированные и хлорированные различными углеводородами, чистящие средства на основе спиртов и щелочей, аммиаку, различным аминам. Поликарбонат является стойким к минеральным кислотам, многим органическим кислотам, алифатическим углеводородам, жирам, нефти, воскам. Сопротивление поликарбонатных листы  воде можно считать хорошим при температурах не выше 60° С. При температурах воды выше 60° С происходит некоторое ухудшение свойств поликарбоната, степень которого зависит от температуры и времени воздействия. По этой причине поликарбонатные листы нельзя подвергать длительному воздействию горячей воды. Однако кратковременное воздействие (под которым можно подразумевать мытье) не производит каких-либо неблагоприятных эффектов.