# Общие указания по использованию сотового поликарбоната

|  | Внимание! Сотовые плиты поликарбоната с предохраненной поверхностью необходимо всегда устанавливать защищенной от УФ-излучения стороной с наветренной части здания (т.е. защищенной стороной — к солнечному свету). Предохраненная сторона маркирована пленками с надписями. Сторона плиты, не снабженная защитным покрытием, предназначена только для внутреннего использования. |
| --- | --- |
|  | Хранение. Сотовые плиты поликарбоната при отправке предохраняются пленкой от воздействия солнечных лучей и влажности. Заводскую упаковку необходимо сохранять невредимой при транспортировке и хранении, чтобы предотвратить отложение пыли в пустотах секции. |
|  | Нагрузка на сотовый поликарбонат от людей. Если по плитам поликарбоната должны ходить люди (во время строительства, монтажа и т.д.), необходимо предварительно положить доску или щит шириной не менее 50 см. |
|  | Обработка. Для сверления необходимо использовать остро отточенные металлические сверла. Особое внимание следует обратить на размер отверстия: оно должно иметь зазор для компенсации тепловых расширений материала. Аккуратная резка достигается при использовании неразведенных мелкозубых полотен (армированных твердыми сплавами) и высокоскоростных дисковых пил с упором. Во избежание вибрации плиту следует прочно закреплять. |
|  | Наклон кровли. Сотовые плиты следует устанавливать в кровлю с уклоном не менее 11% (10º). Предпочтителен больший уклон кровли. |
|  | Опорная конструкция. Для предотвращения локального нагревания сотовых плит следует наносить на обращенные к ним поверхности (поверхности опорной конструкции) рефлектирующее покрытие (например, окраска в белый цвет). |
|  | Расстояние между опорами. При использовании системы профилей для монтажа сотового поликарбоната, действует основное правило: расстояние между осями стропил определяется действующей (расчетной) удельной нагрузкой на плиту и линейным коэффициентом тепловых расширений k. Следует также обратить внимание на зависимость межстропильного расстояния от длины листа (или расстояния между горизонтальными опорами) и радиуса изгиба плиты, если он есть. |
|  | Защитная пленка. Каждая сотовая плита имеет заводскую упаковку в виде защитной пленки, предохраняющей от царапин. Эту защитную пленку необходимо снимать после монтажа плит. Не снятая вовремя пленка позже поддается удалению с большим трудом. |
|  | Закрытие кромок. Паропроницаемость сотового поликарбоната незначительна, и при определенных погодных условиях возможно образование водного конденсата в плитах. Плиты поликарбоната надо плотно заклеить с двух сторон: сверху — торцевой пленкой AntiDUSTtape (неперфорированной), снизу — торцевой пленкой AntiDUSTtape (перфорированной). Это позволит выходить конденсату без проникновения загрязнений внутрь ячеек плиты. |
|  | Совместимость. Очистку поверхности следует производить водой или слабым раствором мыльного щелока. Во избежание царапин не используйте абразивные материалы. При уплотнении вспомогательными материалами обращайте внимание на их совместимость с поликарбонатом. |